Требования биологической и химической безопасности к текстильным материалам, изделиям и одежде из них, текстильно-галантерейным изделиям

Приложение 2
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

|  | Наименование продукции | Гигроско- пичность*, %, не менее | Воздухопро- ницаемость**, дм /м с, не менее | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более | Содер- жание свободного формаль- дегида, мкг/г, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | * Не проводятся испытания по показателю "гигроскопичность" в одежде первого слоя спортивного назначения (при этом обязательно указание спортивного назначения на маркировке изделий). ** - Не проводятся испытания по показателю "воздухопроницаемость": - в изделиях, которые по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты) или по структуре материала (с рыхлым плетением, ажурные, сетка или аналогичные) предполагают высокую воздухопроницаемость; - в изделиях, имеющих конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен; - для полукомбинезонов и брюк осенне-зимнего ассортимента; - для чулочно-носочных изделий, в том числе зимних, корсетных изделий, одеял и подушек. |  |
|  | Материалы для изделий и одежды первого слоя, бельевые изделия, постельное белье, корсетные и купальные изделия, летние головные уборы, чулочно-носочные, платочно-шарфовые изделия, носовые платки и другие аналогичные изделия | 6 Для купальных, корсетных, чулочно-носочных и платочно- шарфовых изделий - не определяется | 100 Допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных), трикотажных полотен и полотен с полиуретановыми нитями, постельного белья | 15 | 75 |  |
|  | Материалы для изделий и одежды второго слоя, платья, блузки, сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, пуловеры, головные уборы (кроме летних), чулочно-носочные изделия зимнего ассортимента, перчатки, варежки и другие аналогичные изделия | Не определяется | 60 100 - для трикотажных изделий; Допускается не менее 60 для изделий из футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и трикотажных полотен с полиуретановыми нитями Для изделий из джинсовых и вельветовых тканей, тканей из льняного котонизированного волокна типа джинсовых тканей - не менее 50 | 15 | 300 |  |
|  | Материалы для изделий и одежды третьего слоя, пальто, полупальто, плащи, куртки, костюмы на подкладке и другие аналогичные изделия | - | 60 (только для подкладки) | 15 | 300 |  |
|  | Полотенца, простыни купальные | Водопоглоще- ние не менее 80% для льняных тканей не менее 300% для х/б и | - | 15 | 75 |  |
|  |  | смешанных махровых тканей |  |  |  |  |
|  |  | Капиллярность для вафельных, х/б и смешанных полотенец не менее 80 мм за 30 мин. |  |  |  |  |
|  | Текстильные материалы для обуви | 5 | - | - | 300 - для наружных деталей, 75 - для внутренних деталей |  |
|  | Текстильные материалы декоративные, мебельные, покрытия и изделия ковровые, войлок, фетр | - | - | 15 | 300 |  |
|  | Текстильные материалы подкладочные, прокладочные для формоустойчивости и термоизоляции | - | 60 (подкладка кроме ветрозащитной) | 15 | 300 |  |
|  | Текстильные материалы ворсовые: бархат, плюш | - | - | 15 | 300 |  |
|  | Мех искусственный для обуви | - | - | - | 300 - для наружных деталей, 75 - для внутренних деталей |  |

## Приложение 3. Требования химической безопасности текстильных, полимерных и других материалов, кожи, кожи искусственной и изделий легкой промышленности из них

Приложение 3
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

|  | Материалы для изготовления изделия | Наименование определяемого | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вещества | водная среда, (мг/дм), не более | воздушная среда, (мг/м), не более |  |
|  | Натуральные из растительного сырья | Формальдегид* | - | 0,003 |  |
|  | _______________ * Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. |  |
|  | Картон | Формальдегид* | - | 0,003 |  |
|  | _______________ * Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. |  |
|  | Искусственные (вискозные и ацетатные) | Формальдегид* | - | 0,003 |  |
|  | _______________ * Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. |  |
|  | Полиэфирные | Формальдегид* | - | 0,003 |  |
|  | _______________ * Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. |  |
|  |  | Диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 |  |
|  |  | Ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |  |
|  | Полиамидные | Формальдегид* | - | 0,003 |  |
|  | _______________ * Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. |  |
|  |  | Капролактам | 1,0 | 0,06 |  |
|  |  | Гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |  |
|  | Полиакрилонит- рильные | Формальдегид* | - | 0,003 |  |
|  | _______________ * Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. |  |
|  |  | Акрилонитрил | 2,0 | 0,03 |  |
|  |  | Диметилформамид | 10 | 0,03 |  |
|  | Поливинилхлоридные | Формальдегид* | - | 0,003 |  |
|  | _______________ * Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. |  |
|  |  | Ацетон | 2,2 | 0,35 |  |
|  |  | Бензол | 0,01 | 0,1 |  |
|  |  | Толуол | 0,5 | 0,6 |  |
|  |  | Диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |  |
|  |  | Дибутилфталат | не допускается | не допускается |  |
|  |  | Деоктилбензол-1,2- | 2,0 | 0,02 |  |
|  |  | дикарбонат |  |  |  |
|  |  | Кадмий (Cd) | 0,001 | - |  |
|  |  | Цинк (Zn) | 0,1 | - |  |
|  |  | Хлорэтэн (винилхлорид) | 0,01 | 0,01 |  |
|  | Поливинилацетатные - | Формальдегид* | - | 0,003 |  |
|  | _______________ * Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. |  |
|  |  | Винилацетат | 0,2 | 0,15 |  |
|  | Полиолефиновые | Формальдегид* | - | 0,003 |  |
|  | _______________ * Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. |  |
|  |  | Ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |  |
|  | Полиуретановые | Формальдегид* | - | 0,003 |  |
|  | _______________ * Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. |  |
|  |  | Этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | Ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |  |
|  |  | Толуилендиизоцианат | - | 0,002 |  |
|  |  | Бензол | 0,01 | 0,1 |  |
|  |  | Толуол | 0,5 | 0,6 |  |
|  | Полиорганосилаксаны (силиконы) | Формальдегид* | - | 0,003 |  |
|  | _______________ * Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. |  |
|  |  | Ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |  |
|  |  | Спирт метиловый | 3,0 | 0,5 |  |
|  | Кожа, мех | Формальдегид* | 300 | 0,003 |  |
|  | _______________ * Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. |  |
|  |  | Массовая доля | - | - |  |
|  |  | водовымываемого | 3,0 | - |  |
|  |  | хрома (VI), мг/кг |  |  |  |
|  | Резиновые | Формальдегид* | - | 0,003 |  |
|  | _______________ * Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. |  |
|  |  | Тиурам Е | 0,5 | - |  |
|  |  | Диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |  |
|  |  | Дибутилфталат | не допускается | не допускается |  |
|  | Экстрагируемые | Мышьяк (As) | 1,0 | - |  |
|  | химические элементы | Свинец (Pb) | 1,0 | - |  |
|  | (в зависимости от | Хром (Cr) | 2,0 | - |  |
|  | красителя) | Кобальт (Co) | 4,0 | - |  |
|  |  | Медь (Cu) | 50,0 | - |  |
|  |  | Никель (Ni) | 4,0 | - |  |

## Приложение 4. Требования химической безопасности текстильных материалов и изделий из них, обработанных текстильно-вспомогательными веществами

Приложение 4
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

|  | Наименование выделяющихся летучих химических веществ | Норматив: воздушная среда (мг/м), не более |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилакрилат | 0,01 |  |
|  | Метилметакрилат | 0,01 |  |
|  | Стирол | 0,002 |  |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | 0,2 |  |
|  | Винилацетат | 0,15 |  |
|  | Спирт метиловый | 0,5 |  |
|  | Спирт бутиловый | 0,1 |  |
|  | Фенол | 0,003 |  |
|  | Ацетальдегид | 0,01 |  |
|  | Толуол | 0,6 |  |

Примечание:

Допускается возможность выборочного контроля показателей "фенола".

Показатели исследуются в зависимости от состава применяемых аппретов.

## Приложение 5. Требования механической и биологической безопасности обуви

Приложение 5
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

|  | Наименование продукции, вид обуви | Наименование показателя безопасности | Нормируемое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Обувь мужская и женская из кожи, текстиля, искусственных и синтетических материалов и с комбинированным верхом | Прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления, кроме обуви домашней и дорожной, Н/см |  |  |
|  |  | - из кожи | не менее 34 |  |
|  |  | - из кожволона и резины непористой | не менее 42 |  |
|  |  | - из резины пористой, полимерных материалов толщиной: |  |  |
|  |  | до 6 мм (включительно) | не менее 42 |  |
|  |  | св.6 до 10 мм (включительно) | не менее 53 |  |
|  |  | св. 10 мм | не менее 63 |  |
|  |  | Прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления (для обуви домашней и дорожной), Н/см |  |  |
|  |  | - из кожи | не менее 29 |  |
|  |  | - из кожволона и резины непористой | не менее 36 |  |
|  |  | - из резины пористой, полимерных материалов толщиной: |  |  |
|  |  | до 6 мм (включительно) | не менее 36 |  |
|  |  | св.6 до 10 мм (включительно) | не менее 45 |  |
|  |  | Прочность крепления деталей низа в обуви |  |  |
|  |  | ниточных методов крепления, кроме обуви домашней и дорожной, Н/см |  |  |
|  |  | - подошва (из кожи) с заготовкой верха (из кожи, текстильного материала, искусственной и синтетической кожи) доппельного, прошивного, сандального методов крепления | не менее 140 |  |
|  |  | - подошва (из резины непористой, кожи) с заготовкой верха (из кожи) для клеепрошивного, строчечно-клеепрошивного методов крепления | не менее 110 |  |
|  |  | - подошва (из резины непористой, полиуритана) с заготовкой верха (из кожи) для бортового метода крепления | не менее 120 |  |
|  |  | - подошва (из резины пористой) с подложкой (из кожи) для рантово-клеевого, доппельно-клеевого, сандально-клеевого, строчечно-сандально-клеевого, гвозде-клеевого методов крепления | не менее 30 |  |
|  |  | - подошва (из кожи) с рантом (из кожи для рантов) рантового метода крепления | не менее 130 |  |
|  |  | - подошва (из кожи) с подрезкой с рантом (из кожи для рантов) рантового метода крепления | не менее 140 |  |
|  |  | - подложка (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи) сандально-клеевого, доппельно-клеевого, строчечно-сандально-клеевого методов крепления | не менее 120 |  |
|  |  | - подложка (из кожи) с рантом (из кожи для рантов) для рантово-клеевого метода крепления | не менее 120 |  |
|  |  | - рант (из кожи для рантов) со стелькой (из кожи) для рантового, рантово-клеевого методов крепления | не менее 120 |  |
|  |  | Прочность крепления деталей низа в обуви ниточных методов крепления, для обуви домашней и дорожной, Н/см |  |  |
|  |  | - подошва (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи, текстильного материала, искусственной и синтетической кожи) доппельного, прошивного, сандального методов крепления | не менее 119 |  |
|  |  | - подошва (из резины пористой) с подложкой (из кожи) доппельно-клеевого, сандально-клеевого, строчечно-сандально-клеевого методов крепления | не менее 26 |  |
|  |  | - подложка (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи) сандально-клеевого, доппельно-клеевого, строчечно-сандально-клеевого методов крепления | не менее 102 |  |
|  |  | Прочность крепления каблука среднего (от 30 до 45 мм), высокого (св. 45 до 70 мм) и особо высокого (более 70 мм), Н | не менее 850 |  |
|  |  | Гибкость обуви (для дорожной, домашней, пляжной), Н (Н/см) |  |  |
|  |  | - клеевого метода крепления на подошве из: |  |  |
|  |  | кожи | не более127 (14) |  |
|  |  | резины непористой, кожволона | не более 91 (10) |  |
|  |  | пористой резины | не более 63 (7) |  |
|  |  | - литьевого, строчечно-литьевого, строчечно-клеевого, сандального, строчечно-сандального методов крепления, прессовой вулканизации, строчечно-прессовой | не более 45 (5) |  |
|  |  | на подошве из кожи, резины непористой, резины пористой и полимерных материалов |  |  |
|  | Обувь для игровых видов спорта | Стойкость подошвы к многократному изгибу, циклы: |  |  |
|  |  | - для баскетбола - для волейбола | не менее 10·10 не менее 20·10 |  |
|  |  | - для тенниса | не менее 15·10 |  |
|  |  | - для кросса | не менее 20·10 |  |
|  |  | Ударная прочность подошвы, Дж: |  |  |
|  |  | - для баскетбола | не менее 20 |  |
|  |  | - для волейбола | не менее 10 |  |
|  |  | - для тенниса | не менее 15 |  |
|  |  | - для кросса | не менее 15 |  |
|  | Обувь для игры в футбол и регби и для | Прочность крепления подошвы обуви: |  |  |
|  | других видов спорта | - прошивного метода крепления, Н/см | не менее 140 |  |
|  |  | - клеевого метода крепления, Н | не менее 140 |  |
|  |  | Прочность крепления втулки, Н | не менее 1500 |  |
|  | Обувь резиновая, полимерная, резинотекстильная и | Водонепроницаемость | Внутренняя поверхность обуви должна быть сухой |  |
|  | полимеротекстильная (кроме домашней, дорожной и пляжной) | Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом, Н/м | не менее 1200 |  |
|  |  | Толщина резиновых сапог в зонах измерений, мм, не менее: |  |  |
|  |  | носковая, передовая часть, голенище в подъеме; | 2,5 |  |
|  |  | нижняя и верхняя часть голенища; | 1,5 |  |
|  |  | каблук вместе с подошвой; | 22,0 |  |
|  |  | подошва в подметочной части | 8,0 |  |

## Приложение 6. Требования механической и биологической безопасности кожгалантерейных изделий

Приложение 6
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

|  | Наименование продукции | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Сумки (бытовые и специальные), портпледы, чемоданы, портфели, ранцы, рюкзаки, футляры, папки | Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная загрузка, для изделий, Н: |  |  |
|  |  | - сумки женские и повседневные мужские (в том числе молодежные), рюкзаки женские, мужские, молодежные | не менее 50 |  |
|  |  | - сумки хозяйственные, пляжные: из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием | не менее 90 |  |
|  |  | - из тканей без пропитки и покрытия, полимерных материалов | не менее 50 |  |
|  |  | - сумки для учащихся, портфели женские, папки деловые | не менее 70 |  |
|  |  | - сумки дорожные, спортивные, портфели дорожные, мужские, чемоданы-дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и полужесткой конструкции, рюкзаки дорожные | не менее 170 |  |
|  |  | - чемоданы дорожные жесткой конструкции и чемодан-гардероб | не менее 400 |  |
|  |  | Устойчивость окраски, балл, к: - сухому трению | не менее 4* |  |
|  |  | - мокрому трению | не менее 3* |  |
|  |  | - "поту" | не менее 3* |  |
|  |  | Прочность ниточного шва, Н/см, для изделий |  |  |
|  |  | - сумки женские и повседневные мужские (в том числе молодежные), рюкзаки женские, мужские, молодежные | не менее 20 |  |
|  |  | - сумки хозяйственные, пляжные: из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием | не менее 30 |  |
|  |  | - из тканей без пропитки и покрытия, полимерных материалов | не менее 15 |  |
|  |  | - сумки, портфели женские, папки деловые | не менее 30 |  |
|  |  | - сумки дорожные, спортивные, портфели дорожные, мужские, чемоданы - дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и полужесткой конструкции, рюкзаки дорожные, чемоданы дорожные жесткой конструкцией, чемодан-гардероб | не менее 40 |  |
|  |  | Прочность сварного шва ТВЧ: при расслаивании, Н/см; при сдвиге МПа для изделий: |  |  |
|  |  | - сумки женские и повседневные мужские (в том числе молодежные), рюкзаки женские, мужские, молодежные | при расслаивании не менее 20, при сдвиге не менее 0,2 |  |
|  |  | - сумки хозяйственные, пляжные: из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием | при расслаивании не менее 25, при сдвиге не менее 0,30 |  |
|  |  | - из тканей без пропитки и покрытия, полимерных материалов | при расслаивании не менее 10, при сдвиге не менее 0,15 |  |
|  |  | - сумки, портфели женские, папки деловые | при расслаивании не менее 25, при сдвиге не менее 0,3 |  |
|  |  | - сумки дорожные, спортивные, портфели дорожные, мужские, чемоданы-дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и полужесткой конструкции, рюкзаки дорожные, чемоданы дорожные жесткой конструкции, чемодан-гардероб | при расслаивании не менее 35 при сдвиге не менее 0,4 |  |
|  | Ремни поясные и для | Устойчивость окраски, балл, к: |  |  |
|  | часов | - сухому трению | не менее 4* |  |
|  |  | - мокрому трению | не менее 3* |  |
|  |  | - "поту" | не менее 3* |  |
|  | Ремни багажные | Разрывная нагрузка узла крепления ручек и плечевых ремней, Н Устойчивость окраски, балл, к: | не менее 170 |  |
|  |  | - сухому трению | не менее 4* |  |
|  |  | - мокрому трению | не менее 3* |  |
|  | Перчатки и рукавицы | Устойчивость окраски, балл, к: |  |  |
|  |  | - сухому трению | не менее 4* |  |
|  |  | - мокрому трению | не менее 3* |  |
|  |  | - "поту" | не менее 3* |  |

Примечание: * - показатель для кож.

Прочие материалы должны иметь прочность окраски не менее 3 баллов.

## Приложение 7. Требования химической безопасности кожгалантерейных изделий и материалов для их изготовления в зависимости от состава материала

Приложение 7
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

|  | Материалы | Наименование выделяющихся веществ | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Воздушная среда (мг/м), не более |  |
|  | Натуральные материалы из растительного сырья, натуральная кожа | формальдегид | 0,003* |  |
|  | _______________ * Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. |  |
|  | Полиамидные | формальдегид капролактам гексаметилендиамин | 0,003* 0,06 0,001 |  |
|  | _______________ * Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. |  |
|  | Полиэфирные | формальдегид диметилтерефталат ацетальдегид | 0,003* 0,01 0,01 |  |
|  | _______________ * Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. |  |
|  | Полиакрилонитрильные | формальдегид акрилонитрил винилацетат | 0,003* 0,03 0,15 |  |
|  | _______________ * Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. |  |
|  | Полиуретановые | формальдегид толуилендиизоцианат ацетальдегид | 0,003* 0,002 0,01 |  |
|  | _______________ * Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. |  |
|  | Поливинилхлоридные | формальдегид фенол диоктилфталат дибутилфталат ацетон | 0,003* 0,003 0,02 не допускается 0,35 |  |
|  | Искусственные вискозные и ацетатные | формальдегид | 0,003* |  |
|  | _______________ * Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. |  |
|  | Полиолефиновые | формальдегид ацетальдегид | 0,003* 0,01 |  |
|  | _______________ * Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. |  |
|  | Винилацетаты (искусственная кожа) | формальдегид | 0,003* |  |
|  |  | винилацетат | 0,15 |  |
|  |  | диоктилфталат | 0,02 |  |
|  |  | дибутилфталат | не допускается |  |
|  | _______________ * Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. |  |
|  | Кожа искусственная с полиуретановым или | формальдегид | 0,003* |  |
|  | поливинилуретановым покрытием | дибутилфталат | не допускается |  |
|  |  | диоктилфталат | 0,02 |  |
|  | _______________ * Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. |  |
|  | Резиновые | формальдегид | 0,003* |  |
|  |  | дибутилфталат | не допускается |  |
|  |  | диоктилфталат | 0,02 |  |
|  | _______________ * Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. |  |
|  | Картон | формальдегид | 0,003* |  |
|  | _______________ * Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. |  |

## Приложение 8. Требования химической и биологической безопасности кожи, меха и изделий из них

Приложение 8
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

|  | Наименование продукции | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Кожа для низа обуви, для рантов, для протезов и деталей музыкальных | Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/кг | не более 3,0 |  |
|  | инструментов | Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г | не более 300 |  |
|  | кожевенные полуфабрикаты |  | не более 75 (для стелечных кож) |  |
|  | Кожа для верха и подкладки обуви, для одежды | Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/кг | не более 3,0 |  |
|  | и головных уборов, перчаток и рукавиц, | Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г | не более 300 |  |
|  | галантерейная, мебельная и для обивки |  | не более 75 (для подкладочных кож) |  |
|  | различных изделий | Устойчивость окраски, балл, к: |  |  |
|  |  | - сухому трению | не менее 4 |  |
|  |  | - мокрому трению | не менее 3 |  |
|  |  | - "поту" | не менее 3 |  |
|  | Кожа искусственная для верха и подкладки | Устойчивость окраски, балл, к: |  |  |
|  | обуви, для одежды и головных уборов, | - сухому трению | не менее 4 |  |
|  | перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий | - мокрому трению | не менее 4 |  |
|  | Одежда и изделия из меха, шкурки меховые выделанные | Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г | не более 300 |  |
|  |  | Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/кг | не менее 3,0 |  |
|  |  | Температура сваривания кожевой ткани меха, С | не менее 50 |  |
|  |  | рН водной вытяжки кожевой ткани меха | не менее 3,5 |  |
|  |  | устойчивость окраски к сухому трению, балл: |  |  |
|  |  | - кожевой ткани (для шкурок меховых выделанных с отделкой кожевой ткани и изделий, изготовленных кожевой тканью наружу) | не менее 3 |  |
|  |  | - волосяного покрова | не менее 4 |  |

Текст Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011), см. по ссылке.

Текст Перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, см. по ссылке.